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SİNTERLEME FIRINI KULLANIM TALİMATI

· Makinenin fişi takılır.
· Arka tarafında bulunan açma kapama tuşuna basılır.
· İçerisine kazıma makinesinden çıkarılan zirkon işler yerleştirilir. 
· Fırının kapağını rezistanslar yükteyken (fırın sıcakken) açma. 
· Herhangi bir boya kullanımından sonra rezistansları gözle kontrol et. 
· Fırından işleri sıcaklık 40 dereceye düşünce çıkart. Rezistanslar sıcakken fırın kapağı açılırsa rezistanslar çatlar ve kırılır. Aynı zaman da sinterlenen işlerde de problemler olur. 
· Fırın potasını yerleştirirken tam merkeze yerleştirin ve rezistanslara çarpmadığından emin olun.
· Üzerinde bulunan ekrandan derece ve dakika ayarları yapılır.
· Makine işlemini bitirince arkasında bulunan açma kapama tuşuyla makine kapatılır.
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